Reinigungsschrank für Bahnsteige

.... Stück

Reinigungsschrank aus Stahlbetonfertigteilen, LM4 nach DIN-Fachbericht 101,

fugenlos, monolithisch hergestellt, wasserundurchlässiger Beton C 35/45 nach

EN 206-1, XC4, XF2, Sichtbetonqualität, gegen Vandalismus gesichert,

liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH oder gleichwertig

lichte Länge	   230 cm

lichte Breite	     40 cm

lichte Tiefe	     60 cm

Reinigungsschrank bestehend aus:

- Schachtkörper 230/40/60 cm fugenlos, einteilig gegossen, mit Sickerloch,

einbetonierte Abzweigdose für Stromzuführung von unten, Elektroleerrohr und

innenliegende Elektroeinbaudose einbetoniert, mit verdecktem Kabelauslaß,

Außen- und Innenflächen schalungsglatt, Sichtbeton, sichtbare Kanten gefast,

mit Griffmulden für Sicherheitsabdeckung

Gewicht 1.245 kg

1 Stück

- Sicherheitsabdeckung aus Aluminium, begehbar, verstärkte Ausführung mit

Sicherung gegen Vandalismus, zusätzliche Innenverstrebung, umlaufend abgekröpft,

mit zwei Öffnungsgriffen, zwei Sicherheitsfeststeller, Schaltschrankschloß mit

innenliegender Dreifach-Verriegelung und Sicherheitsschlüssel

Gewicht 74 kg

1 Stück