Betonfuß kleine Bauform

.... Stück

Betonfuß kleine Bauform aus Betonfertigteilen, nach BZA-Zeichnung S 8240.11.7,

Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Bausatzhöhe	        .......... cm

Länge		        .......... cm

Breite		        .......... cm

Betonfuß kleine Bauform bestehend aus: (Beispiel)

- Unterteil mit Flacheiseneinlage 60 x 50 x 15 cm

Gewicht 100 kg

1 Stück

- Zwischenstück 40 x 40 x 45 cm

Gewicht 115 kg

1 Stück

- Oberteil 40 x 40 x 45 cm

Gewicht 125 kg

1 Stück

- Armaturen Stahl verzinkt M20 x 1070 mm

Gewicht 11 kg

1 Satz

Betonfüße kleine Bauform werden als Fundamente für Schilder, Hinweistafeln, Schalthäuschen und andere Anwendungszwecke verwendet. Durch die variable Zusammenstellung der Bausatzteile können die verschiedenen Einbindetiefen zur Lastabtragung realisiert werden.

Zur Verspannung der Bauteile untereinander sind vorkonfektionierte Armaturen in Materialqualität Stahl schwarz oder Stahl verzinkt erhältlich. Wobei für den Einsatzzweck im Außenbereich ausschließlich verzinktes Material vorzuziehen ist.

Der Einsatzbereich dieser Betonfüße ist mittlerweile stark eingegrenzt.

Ergänzungsteile(nach Bedarf in Text einfügen):

- Unterteil mit Flacheiseneinlage 60 x 50 x 15 cm

Gewicht 100 kg

- Zwischenstück 40x 40 x 45 cm

Gewicht 115 kg

- Oberteil 40 x 40 x 45 cm

Gewicht 125 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M20 x 610 mm

Gewicht 7 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M20 x 1070 mm

Gewicht 11 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M20 x 1530 mm

Gewicht 15 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M20 x 1990 mm

Gewicht 19 kg

- Armaturen Stahl verzinkt M20 x 2450 mm

Gewicht 23 kg